### Подготовка поверхности

Деревянная поверхность должна быть сухой и чистой. Прежнее лакокрасочное покрытие должно быть полностью удалено. Перед окрашиванием нужно обязательно отшлифовать деревянную поверхность абразивом с размером зерна 80-100. Шлифовка обеспечивает наилучшую адгезию масла с древесиной.

### Технология нанесения масла для наружных работ ПНЗ (PNZ)

Непосредственно перед нанесением и в процессе обработки следует хорошо перемешивать содержимое емкости. Наносить масло следует тонким слоем вдоль волокон и равномерно распределять его по поверхности. В качестве инструмента рекомендуется использовать плоскую кисть с жесткой щетиной или специальную щетку для пола.

Необходимо обрабатывать поверхность в два слоя при температуре выше + 8 С и влажности древесины не больше 18%. Первый слой высыхает за 12 часов (при температуре 20 ºC и относительной влажности 50%), второй слой наносится после полного высыхания первого аналогичным образом. Влажная погода и низкая температура.

Для дополнительной защиты от поражения синевой и гнилью перед обработкой маслом используйте профилактический антисептик (строго для хвойных пород).

Рекомендуется, по возможности, до начала монтажа террасную доску обработать маслом со всех сторон.

**Инструмент:** кисть с жесткой щетиной или специальную щетку для пола.

**Преимущества:**

Масляное покрытие не растрескивается, не отшелушивается и не отслаивается в процессе эксплуатации. Масло образует полупрозрачное покрытие, оставляя структуру древесины видимой.

**Срок службы покрытия:**

Горизонтальные поверхности наиболее подвержены повреждению, такими факторами как снег, дождь, ультрафиолетовое излучение, мы рекомендуем внимательно следить за состоянием террасы, особенно после зимнего периода. При необходимости стоит обновить покрытие.