### Подготовка поверхности

Деревянная поверхность должна быть сухой и чистой. Торцы бревен или террасной доски должны быть предварительно окрашены маслом для фасада в два слоя.

### Технология нанесения воска для торцов ПНЗ (PNZ)

Наносить воск необходимо кистью при температуре выше + 8 С и влажности древесины не больше 18%. Наносить воск на торцы следует обильно. После нанесения воска – поверхность древесины НЕ РАСТИРАТЬ! Необходимо обрабатывать поверхность в два слоя. Первый слой высыхает за 12 часов (при температуре 20 ºC и относительной влажности 50%), второй слой наносится аналогичным способом после полного высыхания первого. Влажная погода и низкая температура увеличивают время высыхания.

**Инструмент:** кисть из специальной смеси синтетической и натуральной щетины для декоративного покрытия древесины